TOPCHEM®        ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ТРАВЛЕНИЯ АЛЮМИНИЯ PT-ALU

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ТРАВЛЕНИЯ АЛЮМИНИЯ

PT ALU

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ: Токсическое вещество

- Травление при погружении – разбавить 1:10 (1л PT ALU на 10л воды)

Этот метод служит для травления мелких элементов. Травимые части погрузить на 3-5 мин., а затем промыть холодной водой. Рекомендуется подобрать время травления к условиям травления (к температуре и степени разбавления PT ALU) и сплаву алюминия.

- Травление распылением – разбавить от 1:2 до 1:3 (1л PT ALU на 2 или 3л воды). Степень разбавление и время травления следует подобрать по собственному усмотрению экспериментально. Чем выше концентрация и выше температура, тем короче время травления. Промыть струей воды.

- Оставшаяся после ополаскивания вода продолжает быть едкой и токсичной. Во время произведения работ следует соблюдать особую осторожность. Использовать средства индивидуальной защиты: герметичные кислотоустойчивые комбинезоны, респираторные маски с поглотителями кислотных испарений. Оставшуюся после ополаскивания воду и остатки жидкости для травления следует нейтрализовать с помощью нейтрализующей пасты до момента исчезновения выделения пузырьков газа.

- Пропорция жидкости для травления PT-ALU к нейтрализующей пасте PN-1, гарантирующая нейтрализацию, следующая:

1л (1,126кг) жидкости PT-ALU - 1,5кг пасты PN-1

.

Предприятие технической химии TOPCHEM®  25-756 Кельце, ул. Барытова 12